**Ausschreibungstext für leichte intensive Mehrschichtbegrünung**

**Erzeugnis: FRANKEN Pflanzsubstrat leicht**

Vegetationstragschicht für eine leichte intensive Mehrschichtbegrünung. Geeignet für Rasenflächen, ein breites Pflanzenspektrum oder Staudenpflanzungen gemäß den FLL-Dachbegrünungsrichtlinien für Planung, Bau und Instandhaltung von Dachbegrünungen 2018 und der DüMV auf Basis von Lava, Tuff und gütegesichertem Kompost.

Auch geeignet zur Befüllung von Pflanzgefäßen im Außenbereich.

**… m³** **FRANKEN Pflanzsubstrat** **leicht**

Schüttgewicht nach DIN 1097-3 0,85 t/m³

Gewicht bei max. Wasserkapazität, verdichtet 1,44 t/m³

Wasserkapazität 45,1 Vol %

Salzgehalt 2,50 g/l

pH-Wert 6,3

Zu berücksichtigender Verdichtungsfaktor: 1,25

 Einbaustärke\* … cm

Die Materialgleichwertigkeit ist durch ein Prüfzeugnis eines

unabhängigen Prüfinstitutes zu belegen.

**Liefernachweis:** FRASEBA GmbH bin

Lindigstrasse 4a

63801 Kleinostheim

Tel.: 06027-12177 50

E-Mail: verkauf@fraseba.de

 oder gleichwertig

 ‚\* Maximale Schichtdicke 50cm