**Ausschreibungstext Rasensubstrat**

**Erzeugnis: FRANKEN Rasensubstrat 0-4**

Vegetationstragschicht für begehbare Rasenflächen auf Tiefgaragen oder als Ausgleichsschicht in öffentl. oder privaten Bereich, trittfest, kapillarfähig, strukturstabilisiert liefern und auf die natürlich verdichtete Schichthöhe einbauen.

**… m³** **FRANKEN Rasensubstrat 0-4**

Schüttgewicht nach DIN 1097-3 1,0 t/m³

Gewicht bei max. Wasserkapazität, verdichtet 1,16-1,7 t/m³

Wasserkapazität ≥ 40 Vol-%

Salzgehalt ≤ 1,4g/l

pH-Wert 6,0 - 7,1

Zu berücksichtigender Verdichtungsfaktor: 1,25

 Einbaustärke\* … cm

Die Materialgleichwertigkeit ist durch ein Prüfzeugnis eines

unabhängigen Prüfinstitutes zu belegen.

**Liefernachweis:** FRASEBA GmbH

Lindigstrasse 4a

63801 Kleinostheim

Tel.: 06027-12177 50

E-Mail: verkauf@fraseba.de