**Ausschreibungstext Rasensubstrat**

**Erzeugnis: FRANKEN Rasensubstrat 0-8**

Vegetationstragschicht für Rasenflächen, trittfest, kapillarfähig, strukturstabilisiert liefern und auf die natürlich verdichtete Schichthöhe einbauen.

**… m³** **FRANKEN Rasensubstrat 0-8**

Schüttgewicht nach DIN 1097-3 1,0 t/m³

Gewicht bei max. Wasserkapazität, verdichtet 1,7 t/m³

Wasserkapazität ≥ 30 Vol-%

Salzgehalt ≤ 3,5g/l

pH-Wert 5,5 – 7,5

Zu berücksichtigender Verdichtungsfaktor: 1,25

 Einbaustärke\* … cm

Die Materialgleichwertigkeit ist durch ein Prüfzeugnis eines

unabhängigen Prüfinstitutes zu belegen.

**Liefernachweis:** FRASEBA GmbH

Lindigstrasse 4a

63801 Kleinostheim

Tel.: 06027-12177 50

E-Mail: verkauf@fraseba.de