**Ausschreibungstext für Schotterrasen**

**Erzeugnis: FRANKEN Schotterrasentragschicht 0-32**

Vegetationstragschicht auf Basis von Schotter, Lava, Tuff, Unterböden und gütegesichertem Kompost. Diese ist gem. den Empfehlungen der FLL als Fertigmischung zu liefern und im feuchten Zustand gleichmäßig und höhengerecht einzubauen und statisch zu verdichten.

**… t** **FRANKEN Schotterrasentragschicht**

Schüttgewicht nach DIN 1097-3 1,4 t/m³

Gewicht bei max. Wasserkapazität, verdichtet ≥20-22 Vol%

Salzgehalt 140 mg/100g

pH-Wert 6,5 – 8

Zu berücksichtigender Verdichtungsfaktor: 1,20

 Einbaustärke\* … cm

Die Materialgleichwertigkeit ist durch ein Prüfzeugnis eines

unabhängigen Prüfinstitutes zu belegen.

**Liefernachweis:** FRASEBA GmbH bin

Lindigstrasse 4a

63801 Kleinostheim

Tel.: 06027-12177 50

E-Mail: verkauf@fraseba.de

 oder gleichwertig