**Ausschreibungstext Silo EM 0-16**

**Erzeugnis: FRANKEN Silo EM 0-16**

Vegetationstragschicht für die extensive Mehrschichtbegrünung gemäß den FLL Dachbegrünungsrichtlinien für Planung, Bau und Instandhaltung von Dachbegrünungen 2018 auf Basis von Lava, Tuff, Gütegesichertem Kompost liefern und einbauen

**… m³** **FRANKEN Silo EM 0-16**

Schüttgewicht nach DIN 1097-3 1,0 t/m³

Gewicht bei max. Wasserkapazität, verdichtet 1,1 t/m³ - 1,5 t/m³

Wasserkapazität ≥ 20 Vol-%

Salzgehalt ≤ 3,5g/l

pH-Wert 6 – 8,5

Zu berücksichtigender Verdichtungsfaktor: 1,20

 Einbaustärke\* … cm

Die Materialgleichwertigkeit ist durch ein Prüfzeugnis eines

unabhängigen Prüfinstitutes zu belegen.

**Liefernachweis:** FRASEBA GmbH

Lindigstrasse 4a

63801 Kleinostheim

Tel.: 06027-12177 50

E-Mail: verkauf@fraseba.de