**Ausschreibungstext Untersubstrat leicht 0-16**

**Erzeugnis: FRANKEN Untersubstrat leicht 0-16**

Für Tiefgaragen mit geringer Tragfähigkeit unter Intensivbegrünungen nach dem Vier-Schichtaufbau liefern und zwischen Filtermatte und Vegetationstragschicht einbauen.

**… m³** **FRANKEN Untersubstrat leicht**

Schüttgewicht nach DIN 1097-3 0,85 t/m³

Gewicht bei max. Wasserkapazität, verdichtet 1,0 t/m³ - 1,25 t/m³

Wasserkapazität ≥ 25 Vol-%

Salzgehalt ≤ 2,5g/l

pH-Wert 5,5 – 8,5

Zu berücksichtigender Verdichtungsfaktor: 1,20

Einbaustärke\* … cm

Die Materialgleichwertigkeit ist durch ein Prüfzeugnis eines

unabhängigen Prüfinstitutes zu belegen.

**Liefernachweis:** FRASEBA GmbH

Lindigstrasse 4a

63801 Kleinostheim

Tel.: 06027-12177 50

E-Mail: verkauf@fraseba.de